УДК 666.973.2

**КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ГРАНУЛИРОВАННОГО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА “SIVER” И ЦЕМЕНТНЫХ СВЯЗУЮЩИХ**

**Урбанович Е. Е., магистрант доцент кафедры технологии стекла и керамики, БГТУ, г. Минск**

 **Терещенко И. М., к. т. н., доцент кафедры технологии стекла и керамики, БГТУ, г. Минск**

Белорусская цементная отрасль представлена олигополией трех крупных производителей: ОАО «Красносельскстройматериалы», ОАО «Белорусский цементный завод», и ОАО «Кричевцементношифер». К концу 2013 года на данных предприятиях были реализованы крупномасштабные проекты по строительству новых линий по производству портандцемента «сухим» способом совокупной мощностью 5,4 млн. т. цемента в год, что вызвало насыщенность белорусского рынка данным продуктом.

В итоге стоимость портландцемента в Республике Беларусь значительно снизилась, что существенно расширило области его применения. В данной статье рассмотрена возможность использования портландцемента в качестве связующего для производства формованных теплоизоляционных изделий на основе разработанного на кафедре стекла и керамики БГТУ гранулированного теплоизоляционного материала “Siver”. Материал “Siver” это легкий гранулированный материал, получаемый по энергосберегающей технологии, выигрышным компонентом которой является тип используемого кремнеземистого сырья[1].

В рамках проведенных исследований формовались образцы, которые готовились из суспензии портландцемента марки ГП-500 и гранулированного теплоизоляционного материала «Siver», взятыми в различных соотношениях.

В ходе эксперимента было установлено, что вследствие наличия открытой пористости у гланул имеет место поглощение портандцементной суспензии, из-за чего наблюдалось слабое сцепление гранул наполнителся между собой после суточной выдержки в форме. Однако после обработки гранул гидрофобизатором данная проблема была решена[2].

 После твердения образцов определялась плотность полученных изделий, также проведены их испытания на механическую прочность и водостойкость. Плотность образцов (рисунок 1) увеличивается с увелечением содержания связующего, и варьируется в пределах 250-290 кг/м3, монотонно возрастая с увеличением доли связующего.

 Механическая прочность образцов определялась на тензометре Alphatechnologies 2020 – DC 10 SH. Скорость нагружения – 30 мм/мин. Разрушение образцов наступало при снижении нагрузки на них на 40 %. Точность измерения 0,5 %. В ходе испытаний выяснилось, что механическая прочность линейно зависит от массового содержания связующего (рисунок 2). При содержании портландцемента в 15 % прочность находится на уровне 1 МПа, что соответсвует допустимому пределу прочности теплоизоляционно-конструкционных материалов[1], при довольно низких значениях плотности, на уровне 290 кг/м3.

Рисунок 1 – Зависимость плотности образцов от содержания связующего

Рисунок 2 – Зависимость механической прочности образцов от содержания связуюшего

Также проведены испытания образцов на водостойкость, которая определялась по потерям массы при кипячении в течение 1 часа. Установлено, что потери массы формованных изделий составили 1,5-2 %.

При этом установлено, что водостойкость данных изделий практически не изменяется с увеличение содержания связующего.

Резюмируя полученные данные и наблюдения, можно сделать вывод, что в существующих рыночных условиях РБ, использование портландцемента в качестве связующего для формованных изделий является целесообразным, так как полученные изделия характеризуются достаточно выскоими значениями механичкой прочности, водостойкости и высокими технико-эксплуатационными характеристиками при низкой кажущейся плотности.

**Перечень использованной литературы**

1. Терещенко И.М. Строительные материалы // Терещенко И.М., Жих Б.П., Кравчук А.П. – №7. – 2016. – С. 45-48.

2. Никифоров Е.А. Огнеупоры и строительная керамика// Никифоров Е.А. – №8. – 2000. –С. 42-43.

3. Казьмина О.В. Стекло и керамика Казьмина О.В., Верещагин В. И., Семухин Б.С. – № 10. – 2009. – С. 5-08.